УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «РИЗОЛИН»

_______________Н.С.Воронина

РУКОВОДСТВО

по устройству кровель из самоклеящегося гидроизоляционного

и кровельного материала «РИЗОЛИН»

г.Омск  2013

Содержание

1. Общие положения	3

2.Требования к материалам	3

3.1 Пароизоляция	4

3.2. Теплоизоляционные слои.	4

3.3. Основания под  покрытия кровли.	5

3.4. Покрытие кровли.	5

4. Технология устройства кровли.	5

4.1. Подготовка основания под пароизоляцию.	5

4.2. Устройство пароизоляции.	5

4.3. Устройство теплоизоляции.	6

4.4. Устройство основания.	6

4.5. Устройство кровельного покрытия.	6

4.6. Ремонт ковра из Ризолина.	7

5. Контроль качества рулонной кровли.	7

6. Техника безопасности при выполнении кровельных работ из Ризолина.	7

7. Эксплуатация кровель.	8

8. Транспортирование и хранение Ризолина.	9

9. Детали устройства кровли	9

10. Деталь изоляции труб.	21

11. Гидроизоляция ванны бассейна и канала	22

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее руководство разработано для использования при проектировании и устройстве рулонных мягких кровель, гидроизоляции металлических, бетонных, кирпичных конструкций и зданий битумно-полимерного рулонного самоклеящегося материала под названием ”Ризолин”, выпускаемого ООО ”РИЗОЛИН”.

1.2. Данное руководство является дополнением к существующим строительным нормам СНиП 3.04.01-87 и СНиП 11-26-76.

1.3. Высокая адгезия и эластичность позволяют применять самоклеящийся материал Ризолин для всех видов поверхности с различной степенью сложности:

- устройство и ремонт мягкой кровли;

- ремонт металлической, фальцевой кровли;

- гидро- пароизоляция бетонных, деревянных, металлических и других поверхностей;

- защита от коррозии металлических трубопроводов, и емкостей;

- внутренняя пароизоляция монтажных швов;

- междуэтажная изоляция зданий;

- гидроизоляция бассейнов, фундаментов;

- горизонтальная и вертикальная изоляция конструкций, зданий.

## 2. Требования к материалам

2.1. Изоляционный материал Ризолин соответствует требованиям технических условий и правил.

2.2. Стандарт на Ризолин разработан с учётом требований к защитным покрытиям от коррозии по ГОСТ Р 51164 и изготавливается по технологической документации согласно СТО 61369506-001-2012 «Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся «РИЗОЛИН» (Россия)

2.3. Кровельный рулонный материал Ризолин является самоклеящимся материалом, что выгодно отличает его от других битумных материалов (разные виды рубероида, еврорубероида и т.д.).

2.4. Ризолин представляет собой материал, равномерно пропитанный битумно-полимерным составом.

2.5. В качестве армирующей основы - стеклоткань.

2.6. Ризолин самоклеящийся выпускается двух типов:

  - самоклеящийся с одной стороны и алюминиевой или медной фольгой на внешней стороне, липкий слой покрывается антиадгезионной пленкой;

  - самоклеящийся с двух сторон покрывается антиадгезионной пленкой с обоих сторон.

2.7. Основные параметры Ризолина указаны в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики «РИЗОЛИН»®

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФСа и ФСм | АС |
| 1 | Толщина | мм | 2±0,5 | 2±0,5 |
| 2 | Разрывная сила при растяжении | Н | 800 | 800 |
| 3 | Адгезионная прочность, не менее | кН/м |  |  |
|  | - от стальной поверхности |  | 1,5 | 1,5 |
|  | - от бетонной поверхности |  | 1,0 | 1,0 |
|  | - от деревянной поверхности |  | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Теплостойкость 2 ч. в вертикальном положении | °С | +60 | +60 |
| 5 | Гибкость на брусе радиусом (25±2) мм | °С | -25 | -25 |
| 6 | Водопоглощение | % | 1 | 1 |
| 7 | Температура эксплуатации | °С | -50 ÷ +60 | -50 ÷ +60 |
| 9 | Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течении 2 часов |  | абсолютная | абсолютная |
| 11 | Верхний слой |  | алюминиевая или медная фольга (30 мкм) | антиадгезионная пленка |
| 12 | Нижний слой |  | антиадгезионная пленка | антиадгезионная пленка |

## 3.Кровельный пирог

### 3.1 Пароизоляция

3.1.1. Значения параметров пароизоляции для защиты слоя теплоизоляции от увлажнения определяются в соответствии с требованиями СНиП РК 2.04-03-2002 ”Строительная теплотехника”.

3.1.2. Для пароизоляции рекомендуется применять кровельный рулонный материал Ризолин нефольгированный на основание из железобетонных плит или цементно-песчаных стяжек.

3.1.3. В местах примыканий к вертикальным поверхностям пароизоляционный слой должен быть поднят на высоту теплоизоляционного слоя, а в деформирующих швах- на высоту компенсатора.

### 3.2. Теплоизоляционные слои.

3.2.1. Толщина слоя утеплителя определяется расчетным путём по СНиП РК 2.04-03-2002 ”Строительная теплотехника”, с учётом теплоизоляционных свойств остальных слоёв покрытия кровли.

3.2.2. Вид утеплителя определяется с учётом требований пожарной безопасности по СНИП РК 2.02-0502002* ”Пожарная безопасность зданий и сооружений”.

### 3.3. Основания под покрытия мягкой рулонной кровли.

3.3.1. Основания под покрытия кровли из самоклеящегося материала Ризолин могут быть:

- железобетонные плиты со швами, заполненным цементно-песчаным раствором марки не ниже М150;

- стяжка из цементно-песчаного раствора М150;

- стяжка из асфальтобетона М80;

- деревянные основания (доска, фанера, ДСП);

- металлические основания — профлист, гладкий лист.

3.3.2. Выступающие за поверхности крыши стены, парапеты, выполненные из штучных материалов, должны быть оштукатурены.

3.3.3. По засыпным утеплителям необходимо предусматривать стяжку из цементно-песчаного раствора повышенной жесткости(осадка конуса до 30 мм) марки М100 толщиной 25 мм, либо укладывать под стяжку слой рубероида. При толщине засыпного утеплителя более 100 мм стяжку рекомендуется армировать металлической сеткой из арматуры диаметром 3 мм с шагом 100х100 мм.

3.3.4. В стяжках следует предусматривать температурно-усадочные швы шириной до 5 мм, разделяющие поверхность стяжки из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6х6 м, а из песчаного асфальтобетона- на участки не более 4х4 м; в покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки должны быть 3х3 м. Температурно-усадочные швы в стяжках должны располагаться над торцовыми швами несущих плит.

3.3.5. Отклонения по плоскости основания от проектного уклона должно быть не более ±0,2%. Число неровностей по основанию на поверхности площадью 4м²должно быть не более двух

### 3.4. Покрытие мягкой рулонной кровли.

3.4.1. Количество слоёв гидроизоляционного покрытия определяется параметрами кровли, её уклоном, условий эксплуатации.

3.4.2. При использовании самоклеящегося Ризолина число слоёв не более 1-2х.

3.4.3. Прочность сцепления кровельного покрытия с основанием согласно ГОСТ 30693 должно быть не более 1 кгс/см².

3.4.4. Высота наклейки кровельного рулонного материала на вертикальные поверхности должна быть не менее 0,20м.

3.4.5. Кровельное покрытие не должно иметь складок, провисаний. В местах перепада высот и острых изломов оснований и др.поверхностей, подлежащих наклеиванию Ризолина, необходим дополнительный слой изоляции.

## 4. Технология устройства мягкой рулонной кровли.

### 4.1. Подготовка основания под пароизоляцию.

4.1.1. Основание должно быть очищено от мусора, швы заделаны раствором, выпуска и сливные воронки установлены.

### 4.2. Устройство пароизоляции.

4.2.1. Слои пароизоляции из Ризолина укладывают непосредственно перед укладкой теплоизоляционного материала.

4.2.2. Укладка пароизоляции из Ризолина производится в сухую погоду. Возможна укладка при температуре наружного воздуха до - 15ºC.

4.2.3. Рулоны кровельного материала укладываются в нахлёст. Величина нахлёста в торцевых швах 80-100мм, в боковых — 30-50мм.

### 4.3. Устройство теплоизоляции.

4.3.1. Теплоизоляционный слой укладывается непосредственно по поверхности пароизоляции.

4.3.2. Теплоизоляционные плиты из 2-х и более слоёв выполняют в разбежку. Швы между плитами заполняются теплоизоляционными материалами или герметиком.

4.3.3. При укладке сыпучих теплоизоляционных материалов необходимо выполнить устройство цементно-песчаной стяжки в одну и ту же смену.

4.3.4. Недопустима укладка промокшего утеплителя.

### 4.4. Устройство основания.

4.4.1. Поверх теплоизоляции устраивают выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора или песчаного асфальтобетона.

4.4.2. Стяжка выполняется полосами, по маякам с соблюдением заданных уклонов.

4.4.3. Термоусадочные швы шириной 5мм заполняют мастикой и перекрывают полосками рулонного кровельного материала шириной 100мм.

4.4.4. Толщина стяжки по плитным материалам – 20мм, по сыпучим утеплителям – 25мм, по монолитным – 15мм.

4.4.5. Места примыканий закругляют для лучшей приклейки рулонных кровельных материалов.

4.4.6. Огрунтовку поверхности производят в первые часы после укладки раствора, чтобы она лучше проникала в стяжку, закрывая поры. Образующаяся на поверхности плёнка препятствует испарению влаги из раствора, основание твердеет без образования трещин.

4.4.7. Основание под водоизоляционный ковёр должно иметь влажность не выше 5%.

### 4.5. Устройство кровельного покрытия.

4.5.1. Перед укладкой самоклеящегося кровельного материала Ризолин основание должно быть очищено от мусора, пыли, неровности и трещины заделаны.

4.5.2. Необходимо проверить влажность основания, качество применяемого для наклейки материала.

4.5.3. Укладку самоклеящегося Ризолина можно производить как по загрунтованному основанию, так и по незагрунтованному.

4.5.4. При уклоне кровли менее 5% Ризолин наклеивается поперёк уклона кровли, при большем уклоне – вдоль.

4.5.5. Укладка рулонов кровельного материала начинается снизу. В процессе укладки должен обеспечиваться нахлёст рулонов самоклеящейся кровли: торцевой – 80-100мм, продольный – 30-50мм. Схемы примыкания кровли и узлы приведены на рисунках 1-С.

4.5.7. Технология укладки мягкой рулонной кровли из Ризолина следующая:

  - Рулон самоклеящегося кровельного рулонного материала Ризолин раскатывается по основанию на 1/3 или 1/4 длины.

  - Ориентируют его по смежному полотнищу с учётом нахлёста.

  - Загибают торцевую часть рулона на длину 1-1,5м, убирают защитный слой бумаги ( на такую же длину ) и прижимают свободный конец полотнища к основанию валиком или ручным катком.

  - Приподнимая остальную часть рулона и, убирая защитный слой бумаги, опускают его на основание, при этом слегка натягивают полотнище.

  - Уложенное полотнище раскатывают валиком, убирая складки, вздутия.4.5.8. Укладка мягкой рулонной кровли из Ризолина не требует дополнительных затрат материалов, высококвалифицированных рабочих.

### 4.6. Ремонт мягкой кровли из Ризолина.

4.6.1. Мелкие порезы, трещины не требуют ремонта. Они заплавляются при жаркой погоде.

4.6.2. Крупные повреждения ( задиры фольги, рваные поверхности, проколы ) заделываются при помощи заплаток.

4.6.3. Место дефекта очищается от пыли, грязи, мусора и ставят заплатку из ризолина с нахлёстом 100мм. Прикатывание производится валиком.

## 5. Контроль качества рулонной мягкой кровли.

5.1. Выполненная кровля должна отвечать следующим требованиям:

  - иметь заданные уклоны;

  - должно быть прочно приклеено, не иметь вздутий, расслоений, впадин.

5.2. Обнаруженные дефекты должны быть устранены до сдачи сооружения в эксплуатацию.

5.3. Целостность покрытия определяется визуальным осмотром.

5.4. Прочность сцепления проверяется методом отрыва ковра мягкой рулонной кровли от основания с усилием не менее 1кг/см² или при помощи адгезиметра.

5.5. Уклоны покрытия проверяются при помощи реек длиной 2м нивелиром или электронным уклономером.

## 6. Техника безопасности при выполнении кровельных работ из Ризолина.

6.1. Работы по устройству рулонных кровель должны производится согласно требованиям СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

6.2. К производству работ допускаются лица достигшие 18 лет, не имеющих противопоказаний к работе на высоте и прошедшие медицинский осмотр.

6.3. Работники должны знать правил техники безопасности при ведении работ и пройти инструктаж перед началом ведения кровельных работ.

6.4. Место проведения работ должно иметь ограждение и выход на покрытие зданий. При невозможности установить ограждение, должны применяться канаты страховочные с надёжным креплением.

6.5. Складирование рулонных материалов производится в безопасном и доступном месте покрытия.

6.6. Выполнение работ при атмосферных осадках, гололёде, ветре со скоростью 6 баллов запрещается.

6.7. Рабочая зона должна быть очищена от посторонних предметов.

6.8. Рабочие должны иметь средства индивидуальной защиты:

  - спецодежда (халат или костюм);

  - обувь, препятствующая скольжению;

  - каски строительные;

  - предохранительные пояса.

6.9. Место проведения работ должно иметь средства пожаротушения и мед. аптечку.

## 7. Эксплуатация мягких рулонных кровель.

7.1. Под воздействием климатических и других факторов на мягкой рулонной кровле могут возникнуть дефекты.

7.2. По предупреждению дефектов мягкой рулонной кровли должно проводиться техническое обслуживание.

7.3. При эксплуатации мягких рулонных кровель должны проводиться осмотры как плановые так и неплановые.

7.4. К плановым осмотрам относятся:

- зимние;

- летние;

- осенние;

- весенние.

7.5. Неплановые осмотры проводится по мере необходимости.

7.6. Техническое обслуживание мягких рулонных кровель по очистке должно включать следующие операции:

- очистка от грязи и мусора выполняется раз в год при осенних и весенних осмотрах;

- очистка водостоков и желобов осуществляется постоянно;

- удаление наледей и сосулек – по мере надобности;

- очистка кровель от снега, наледей – весной.

7.7. Очистка кровли от снега осуществляется деревянными лопатами.

7.8. Технические проходы должны иметь деревянные трапы.

7.9. Возможные дефекты по покрытию:

  - появление трещин, разрывов;

  - трещины по покрытию;

  - отслоения в местах примыкания, швах;

  - вздутия, разрывы;

  - оползание вертикальных покрытий.

7.10. Ремонт кровельного ковра производится путём наложения заплат на дефектные места или наклеивание нового полотна самоклеящегося материала Ризолин.

7.11. При необходимости производится ремонт основания и восстановление кровельного покрытия.

7.12. При выполнении технических мероприятий по эксплуатации покрытия мягкой рулонной кровли из Ризолина надёжно будет защищать сооружение от влаги в течении десяти лет.

## 8. Транспортирование и хранение кровельного рулонного материала Ризолин.

8.1. Погрузка и транспортировка Ризолина производится в соответствии с правилами перевозки для данного вида, используемого транспорта.

8.2. Ризолин перевозится в крупных транспортных средствах в упаковке предприятия-изготовителя в один ряд на высоте.

8.3. Допускается укладка Ризолина сверх вертикального ряда одного ряда с горизонтальным положением рулонов при отсутствии поддонов.

8.4. При транспортировании в поддонах допускается вертикальная укладка в два ряда.

8.5. Хранится Ризолин в поддонах и без них, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов в условиях, обеспечивающих защиту от влаги и солнца.

8.6. Допускается хранение кровельного самоклеящегося материала Ризолин в горизонтальном положении с укладкой не более 6 рулонов.

8.7. Кровельный рулонный материал Ризолин должен хранится в закрытом помещении или под навесом. Под навесом допускается кратковременное хранение.

## 9. Детали устройства мягкой рулонной кровли

Устройство примыкания к парапетной стене высотой не более 450 мм

Покрытие с профнастилом и теплоизоляцией-основанием под мягкую рулонную кровлю

Покрытие с железобетонными плитами и стяжкой по теплоизоляции

1, 2- основной водоизоляционный ковер: 1- верхний слой - рулонный материал РИЗОЛИН ФС, 2- нижний слой - рулонный материал РИЗОЛИН АС; 3- ;стяжка из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона; 4- переходный наклонный бортик (под углом 45º); 5- теплоизоляционный слой;

6- пароизоляция; 7- железобетонная плита перекрытия; 8- профнастил

Устройство примыкания мягкой рулонной кровли к стене

1, 2- основной водоизоляционный ковер: 1- верхний слой - рулонный материал РИЗОЛИН ФС, 2- нижний слой - рулонный материал РИЗОЛИН АС; 3- стяжка из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона;

4-переходный наклонный бортик (под углом 45º); 5- теплоизоляционный слой;

6- пароизоляция; 7- железобетонная плита перекрытия;

Раскладка полотнищ кровельного рулонного материала РИЗОЛИН в примыкании, при устройстве мягкой рулонной кровли

Раскладка полотнищ кровельного рулонного материала

Деформационный шов вдоль ската

1, 2- основной водоизоляционный ковер: 1- верхний слой- рулонный материал РИЗОЛИН ФС, 2- нижний слой- рулонный материал РИЗОЛИН АС; 3- стяжка из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона; 4-переходный наклонный бортик( под углом 45º); 5- теплоизоляционный слой; 6- пароизоляция;7- железобетонная плита перекрытия; 9- компенсатор из оцинкованной стали;

Углы внутренние

Шаг 1. Укладка 1 слоя основного водоизоляционного ковра из самоклеящегося рулонного и кровельного материала Ризолин АС.

Шаг 2. Укладка 2 слоя основного водоизоляционного ковра из Ризолина ФС.

Последовательность укладки и раскрой полотнищ рулонного материала при устройстве дополнительного водоизоляционного покрытия из Ризолина ФС в углу парапета

Шаг 3.

Шаг 4.

Шаг 5.

Углы внутренние

Вариант 2.

Углы внешние

Основной водоизоляционный слой

Основной водоизоляционный слой

Дополнительный водоизоляционный слой мягкой рулонной кровли

Сопряжение кровельного ковра с трубами квадратного сечения

Шаг 1.

Шаг 2.

Шаг 3.

Шаг 4.

Шаг 5.

Шаг 6.

Сопряжение кровельного ковра с круглыми трубами диаметром более 100 мм, при устройстве мягкой рулонной кровли

1. Из самоклеящегося рулонного материала (Ризолин АС) вырезают квадрат со стороной, большей диаметра трубы на 300 мм, и разрезают полотнище в центре с образованием лепестков

2. Оклейка трубы нижним слоем основного водоизоляционного ковра (кровельный рулонный материал Ризолин АС)

3. Оклейка трубы дополнительным водоизоляционным покрытием (кровельный рулонный материал Ризолин ФС)

4. Оклейка трубы верхним слоем основного водоизоляционного ковра (кровельный рулонный материал Ризолин ФС)

10. Деталь изоляции труб самоклеящимся изоляционным материалом Ризолин ФС.

11. Гидроизоляция ванны бассейна и канала

Гидроизоляция ванны бассейна

Гидроизоляция канала рулонным материалом Ризолин

Используемая литература:

- СНиП РК 2.04-10-2004» Изоляционные и отделочные покрытия».

- СНиП РК 3.02-06-2002 Крыши и кровли.

- СТО 61369506-001-2012 «Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся «РИЗОЛИН» (Россия)

- СНиП РК 2.02-05-2002* «Строительная теплотехника».

- СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве.